Техническая карта

ECONOMY

Бесцветный акриловый лак 2+1 MS

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак/

| СВОЙСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Акриловый лак 2+1 ECONOMY MS — бесцветный акриловый лак. Это лак с очень хорошим соотношением качества и цены. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе. |  |  |  |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ |  |  |  |
| Отвердитель 2+1 ECONOMY | Отвердитель для акрилового лака 2+1 ECONOMY |  |  |
| THIN 850 | Разбавитель для акриловых изделий стандартный, быстрый, медленный. |  |  |
| ОСНОВАНИЯ |  |  |  |
| Сухой остаток с отвердителем 77-81 |  |  |  |
| Совместим с большинством доступных на рынке базовых лаков на водной или разбавительной основе. |  |  |  |
| ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ |  |  |  |
|  |  | По объему | По весу |
|  | ECONOMY 2+1 SR | 2 | 100 |
|  | Отвердитель 2+1 | 1 | 50 |
|  | ECONOMY | 20% | 18 |
|  | THIN 850 |  |  |
| Разбавитель добавляем в перерасчете на количество лака. |  |  |  |
|  | DIN 4/20°C | 16 *18 с |  |

| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ | ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VOC II/B/e лимит* VOC фактическое |  |  | 840 г/л 630 г/л |
| * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве EC 2004/42/CE |  |  |  |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ |  |  |  |
| Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. В этих условиях, отвержденное покрытие может быть использовано по истечении не менее 14 часов. |  |  |  |
| НАНЕСЕНИЕ |  |  |  |
| ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования | Традиционный пистолет с гравитационным питанием | Сопло | Давление Расстояние |
|  |  | 1.3 + 1.4 мм | 3 + 4 бар 15 + 20 см |
|  | Низконапорный пистолет с гравитационным питанием | 1.2 - 1.3 мм | 2 бара 10 - 15 см |
|  | Количество слоев | 2 * 3 |  |
|  | Толщина отдельного cyxoгo слоя | 15 - 20 мкм |  |
|  | Выход смеси, готовой к применению для толщины cyxoгo слоя в указанном диапазоне | 7.0 м2/л при 50 мкм |  |
|  | Долговечность смеси при 20E | 2ч. |  |
|  | Испарение между слоями при 206 | 5 -10 мин. |  |
| ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | Отвердитель 2+1 ECONOMY |  |  |
|  | 203 |  | 60% |
| Пылесухость | 25 мин. |  | 5 мин. |
| Высыхание на отлип | 3 ч. |  | 10 мин. |
| Рабочая твердость | 14 ч. |  | 45 мин. |
| Полная твердость | 7 дней |  | 45 мин. + 3 дня / 206 |
| ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов. Сушка лака с добавкой быстрого отвердителя при повышенной температуре может быть причиной потери блеска и необходимости полировки лака. |  |  |  |
| СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ |  |  |  |
|  | Расстояние Время в зависимости от типа и мощности лампы |  | Следуйте указаниям изготовителя °бСlрудСlВаНИЯ 10 -25 мин. |

| ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THIN 850 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность | 15 - 206 |  | 20 | - | 256 | 25 | - | 356 |
| Маленькая 1-2 элементы, spot repair | THIN 850 быстрый |  | THIN 850 быстрый |  |  | THIN 850 стандартный |  |  |
| Средняя 3-5 элементов | THIN 850 быстрый |  | THIN 850 стандартный |  |  | THIN 850 медленный |  |  |
| Большая больше чем 5 элементов | THIN 850 стандартный |  | THIN 850 медленный |  |  | THIN 850 медленный |  |  |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРОКИ ПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECONOMY 2+1 SR |  | 24 месяца/206 |  |  |  |  |  |  |
| Отвердитель 2+1 ECONOMY 12 месяцев /20Ю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THIN 850 |  | 24 месяца/206 |  |  |  |  |  |  |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| См. Карта характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Представленная здесь информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOVOL ASIA KATEGORIYASIGA QO’SHILADI