[image: image1.emf]
 


 



   NOVAKRYL 2+1 MS*






Karta Techniczna LT-03-01












06.02.2013

 






   
Техническая карта



09.10.2019

Техническая карта 
MULTI
Шпатлевка мультифункционная
	СВОЙСТВА

	Шпатлёвка – Характерным свойством этой шпатлевки является ее мультифункциональность, состоящая в возможности нанесения практически на все основания, появляющиеся в лакокрасочных работах, хорошем заполнении как больших, так и маленьких убылей, легкости насесения при повышенной температуре и достижении высокой гладкости поверхности, хoрошей обработке грубо- и мелкозернистой наждачной бумагой, и так подобранной твердости, чтобы во время шлифования не терять требуемого профиля элемента. Высокая реактивность шпатлевки позволяет быстро получить соответствующую твердость для шлифования даже при низких температурах и сократить время работы.

	ОСНОВАНИЯ

	полиэфирные ламинаты
	ошлифовать сухим способом P80 - Р120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780

	сталь
	обезжирить, ошлифовать сухим способом P80 - P120 и снова обезжирить.

	алюминий
	обезжирить, матировать шлифовальной шкуркой и снова обезжирить 

	двухкомпонентные акриловые грунты
	обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P280 и обезжирить 

	старые лаковые покрытия
	обезжирить, ошлифовать сухим способом P220 ÷ P280 и обезжирить 

	ВНИМАНИЕ

	Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты. 

	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

	[image: image2.emf]
	ШПАТЛЕВКА
ОТВЕРДИТЕЛЬ
	По весу

	
	
	100 г
2 г

	ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К НАНЕСЕНИЮ ОТ МОМЕНТА СМЕШИВАНИЯ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

	От 3 до 6 минут при температуре 20°C 


	ВРЕМЯ СУШКИ

	От 20 до 30 минут при температуре 20°C 
Это время можно сократить путем прогревания в течение  10 минут при температуре не превышающей 60°C 

	ПОКРЫВАЕТСЯ (ЧЕМ)

	Полиэфирные отделочные шпатлевки, распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты

	УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

	Минимальная температура нанесения составляет +10°C

	НАНЕСЕНИЕ

	

	Очистить и ошлифовать поверхность

	

	Обезжирить поверхность 

	

	Придерживаться требуемого количества отвердителя. Тщательно смешать компоненты для получения массы однородного цвета. Весовые пропорции компонентов: к 100 г MULTI добавить 2 г отвердителя.
Время пригодности к нанесению 3-6 мин. при 20°C

	

	Наносить при помощи шпателя слой не толще 3 мм.

	

	Подождать от 20 до 30 минут (при 20°C)


	

	черновое
	отделочное

	
	P80 – P120
	P120 – P240

	ЦВЕТ

	Бежевый

	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC)

	VOC II/В/b лимит* = 250г/л
	90 г/л

	*Для смеси готовой к нанесению.

	ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

	Pастворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

	Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

	СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

	MULTI 
	12 месяцев /20°C

	Отвердитель
	18 месяцев /20°C

	БЕЗОПАСНОСТЬ

	См. Карта характеристики

	КОММЕНТАРИИ

	Продукт предназначен для профессионального использования. 

	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля


2





100





2





100










Страница 3/3

_1139222997.unknown

