[image: image1.jpg]ASIA




 


 



   NOVAKRYL 2+1 MS*






Karta Techniczna LT-03-01












06.02.2013

Техническая карта                                                  [image: image5.emf]
Акриловый грунт 5+1
	СВОЙСТВА

	  Грунт-заполнитель на базе акриловых смол. Благодаря высокой вязкости распыления позволяет наносить очень толстые слои, прекрасно заполняющие даже довольно глубокие царапины и неровности основания. Изделие отличается хорошей адгезией к разным видам оснований, а также быстрым высыханием. Легко обрабатывается, прекрасно шлифуется и хорошо заполняет – это идеальный грунт, гарантирующий прекрасный внешний вид лакового покрытия.

	ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

	- старые лаковые покрытия, включая термопластические краски,

- полиэфирные шпатлевки,

- сталь,

- реактивные грунты (wash primery),

- эпоксидные грунты,

- пластмассы 

- полиэфирные ламинаты.

	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	- старые лаковые покрытия обезжирить и провести сухую обработку наждачной бумагой P220 - P360,

- полиэфирные шпатлевки для финишного выравнивания - провести сухую обработку наждачной бумагой P240 – P320, 

- стальные поверхности обезжирить и провести сухую обработку наждачной бумагой P120 - P240,

- пластмассу промыть смывкой для удаления силикона и матировать абразивным полотном. Еще раз обезжирить и применить средство, увеличивающее адгезию и добавку, увеличивающую эластичность

- полиэфирные ламинаты обезжирить и провести сухую обработку наждачной бумагой P280.

	КОЛЕРОВКА:

	Для колеровки можно применить акриловые лаки в количестве до 15% по объему. Отвердитель пересчитывается на количество колерованного грунта.

	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

	
	По объему
	По весу

	Акриловый грунт 5+1
	5
	100

	Отвердитель для акрилового грунта 5+1

	1
	12

	Разбавитель для акриловых продуктов
	20%-30% 
	10-15

	Вязкость распыления, сопло пистолета, рабочее давление:

	Система заполнения: 20% Разбавителя для акриловых продуктов

DIN 4/20°C около 70 сек, ø1.6÷ 1.8 мм, 3÷4 бар

	Система грунтования:

30% Разбавителя для акриловых продуктов

DIN 4/20°C около 50 сек, ø 1.6÷1.8 мм, 3÷4 бар

	Содержание летучих органических веществ:

	VOC II/B/c  лимит* = 540 г/л
VOC фактическое = 510 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE


	НАНЕСЕНИЕ

	Нанести два или три отдельных мокрых слоя, оставляя время на испарение 5÷10 минут после каждого слоя. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. Через 10 минут от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить при повышенной температуре.

	
[image: image2]
5+1+20%

DIN 4/20(C, oк.70 с 

1 час/20°C

2(3X, 3(4 бар, ( 1.6(1.8 мм
5(10 мин
3 час/20°C, 30 мин./60°C

P360 - P500
P600-1000
5+1+30%

DIN 4/20(C oк.50 с


Толщина слоя:

oколо 50-60 мкм на каждый слой.

Время отверждения:

3 часа при 20C;

30 мин при 60C, для толщины 150-180 мкм.

Tеоретический расход:

Комплект (1 литр грунта + отвердитель в соответствующей пропорции) позволяет получить около 5.5 м2 сухого слоя толщиной 100 мкм.

	ЦВЕТ

	Графитовый, белый, бежевый. 

	Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги:

	Механическая сухая обработка:

	P360 (  P500

	Ручная сухая обработка:

	P400 ( P500

	Механическая мокрая обработка:

	P600 ( P1000



	Ручная мокрая обработка:

	P800 ( P1000

	*Для смеси готовой к нанесению.

	ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

	Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов или разбавитель для акриловых продуктов.

	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

	Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

	СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

	Акриловый грунт 5+1:
	24 месяца при 20°C.

	Отвердитель для акрилового грунта 5+1:
	12 месяцев при 20°C.

	Разбавитель для акриловых продуктов:
	24 месяца при 20°C.

	БЕЗОПАСНОСТЬ

	См. Карта характеристики

	КОММЕНТАРИИ

	Продукт предназначен для профессионального использования. 

	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля




Страница 2/3

[image: image3.emf][image: image4.png]4




_1139222997.unknown

